ANTOL RISAN SYSTEM DEIDRO PROJECTION

1.	Preparazione del sottofondo.

Rimuovere il vecchio intonaco per un'altezza di 20-50 cm sopra il fronte dell'umidità o delle efflorescenze.

Asportare per ca. 2 cm in profondità l'eventuale malta di sigillatura non consistente. Lavare con getto d'acqua in pressione e lasciare asciugare.

............................... m²				EUR/m²...............................

2.	Trattamento antisale

Applicare ARS ANTISALE tale e quale in un'unica mano abbondante con pennellessa o a spruzzo con pompa irroratrice almeno 24 ore prima dell’intervento di intonacatura.

Consumo:

ARS ANTISALE: ca. 0,4 l/m².

............................... m²				EUR/m²...............................

3.	Applicazione intonaco deumidificante

Attendere ca. 24 ore dal trattamento antisale prima di procedere con l'applicazione dell'intonaco deumidificante)

a) Se necessario ugualizzare cavità o forti irregolarità superficiali con malta bastarda.

b) Preparare il rinzaffo di ancoraggio facendo ricorso a ARS RINZAFFO impastato solo con acqua oppure realizzando un impasto in cantiere miscelando cemento, calce, preferibilmente idraulica, e sabbia viva, in rapporti volumetrici 1:1:3 con NEOPLAST LATEX diluito (miscelare a parte 1 p.v. di NEOPLAST LATEX con 2 p.v. di acqua); applicare il rinzaffo in modo coprente, con spessore non superiore a 5 mm.

Consumo:

ARS  RINZAFFO: ca. 1,5 kg/m² per mm di spessore

............................... m²		EUR/m²...............................

oppure

NEOPLAST LATEX: ca. 0,6 kg/m².

............................... m²		EUR/m²...............................

c) Applicare con apposita intonacatrice l'intonaco deumidificante ANTOL RISAN SYSTEM DEIDRO PROJECTION in uno spessore di 2-3 cm.

Consumo:

ARS DEIDRO PROJECTION: ca. 25 kg/m² (per 2 cm di spessore).

............................... m²				EUR/m²...............................

4.	Finitura

Rifinire ARS DEIDRO PROJECTION con ARS FINITURA malta fina premiscelata, di colore bianco o grigio, oppure con ARS FINISSIMO malta finissima premiscelata, di colore bianco per la realizzazione di intonaci di finitura per sistemi di risanamento con caratteristiche di altissima traspirabilità.

Consumo:

ARS FINITURA: ca. 3 kg/m² per 2 mm di spessore.

............................... m²		EUR/m²...............................

oppure

ARS FINISSIMO: ca. 2,5 kg/m² per 2 mm di spessore.

............................... m²		EUR/m²...............................

5.	Tinteggiatura

L'intonaco di risanamento può essere tinteggiato solo con pitture fortemente traspiranti come quelle siliconiche tipo il ns. ARS PITTURA che è una pittura per esterni ed interni a base di resine siliconiche in dispersione acquosa, idrorepellente, resistentissima all'invecchiamento, resistente agli agenti atmosferici e ai sottofondi basici, con bassa ritenzione dello sporco ed ottima adesione.

Si applica a pennello, con rullo o spruzzo.

Consumo:

ARS PITTURA: ca. 100-150 ml/m²  per mano.

............................... m²				EUR/m²...............................