SITOL ACRYL 10

1. Preparazione del sottofondo

I fianchi del giunto devono essere puliti sgrassati e asciutti.

Nel caso ciò non fosse riscontrabile, mediante apposita attrezzatura portare il giunto nelle condizioni ideali per l'applicazione del sigillante.

............................... metri			EUR/m...............................

2.	Primerizzazione

Nel caso di giunti particolarmente sollecitati si consiglia un'applicazione a pennello sui fianchi del giunto di SITOL ACRYL 10 emulsionato in acqua, al fine di realizzare una prespalmatura a base di resine acriliche per migliorare l’adesione.

Consumo: ca. 10 ml/metro lineare di giunto.

............................... metri			EUR/m...............................

3.	Estrusione

Intasamento dei giunti con SITOL ACRYL 10. L'estrusione del materiale avviene con apposita pistola. Successiva lisciatura del materiale con spatolina bagnata in acqua saponata.

Consumo SITOL ACRYL 10: vedi tabella indicativa consumi

............................... metri			EUR/m...............................

TABELLA INDICATIVA DEI CONSUMI

| Giunti (spessore x profondità) | Consumo al metro | Metri realizzati con 1 cartuccia (310 ml) |
| --- | --- | --- |
| 6 x 6 mm | 36 ml | 8,7 |
| 8 x 8 mm | 64 ml | 4,9 |
| 10 x 10 mm | 100 ml | 3,1 |
| 15 x 10 mm | 150 ml | 2,1 |
| 20 x 10 mm | 200 ml | 1,5 |